深圳市龙岗区

建设工程质量检测中心

回弹检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

回弹检测工作交底书

为了提高建设工程回弹检测工作的质量和效率，我中心将本着公正、科学、高效、创新的质量方针服务于建筑市场。现就项目委托的回弹检测作如下交底，请相关单位据此做好现场准备工作，并监督检查我们的检测与服务质量。

- 一、现场准备

- 提供结构平面图及相关施工资料，如混凝土强度等级、浇筑日期、混凝土输送方式、混凝土生产厂家等。

- 以下情况不能进行回弹检测：构件表面潮湿；混凝土原浆表面破损严重；泵送混凝土构件的表面和底面。

- 回弹检测面要求：待检测的混凝土结构或构件表面应为混凝土原浆表面，如已甩浆或批荡则需打掉；打磨后的检测面应清洁、平整、干燥；打磨时可用砂轮片或砂纸，但不得使用电动砂轮机打磨；梁和柱的检测面可布置在任意一个侧面上，整个侧面除两端约20cm外均需清理打磨干净。

- 对于梁的回弹检测，需要配备马凳或用龙门架等搭建工作台，沿梁长度方向满跨布置，马凳顶面或工作台顶面离楼板底面约1.7m左右。工作台较高时还需配备人字梯1把。

- 如柱的高度超过2.5m，同样需要提供马凳或用龙门架搭建工作台。

- 其它特殊结构或部位的准备要求，由我方检测员通过电话、微信交底，必要时也可去现场交底。

- 检测人员收到检测委托单后当天与委托人联系检测，对现场具备检测条件的，委托方宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作。对于尚未办理委托的重大或应急工程，委托方可先向本中心提出申请，检测中心确认后检测人员与申请方联系进场检测，检测现场填写委托单（宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作），委托方应于项目检测完成前及时补办委托手续。

- 二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表与本中心检测员共同核实待检部位。

- 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测。

- 三、检测依据及相关要求

- 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011

- 《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

- 相关要求：

- 4.1回弹法检测混凝土强度。按批量进行检测，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。

- 4.2回弹-抽芯法检测混凝土强度。每个构件应选取不少于5个测区进行回弹检测及计算，同一强度等级的混凝土，应将每个构件5个测区中的最小测区平均回弹值进行排序，并在最小的3个测区各钻取1个芯样。

- 四、检测过程

- 检测过程中，请监理单位（或建设单位）、施工单位的代表见证检测全过程，见证内容有检测、服务、廉政等情况，如检测员吃拿卡要，请及时投诉。

- 所有检测仪器设备均经有资质的计量部门的校准并在校准合格的有效期内使用。检测数据为人工记录。见证各方可在现场查看检测数据。如有异议，请及时提出。

- 现场检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》，并由现场检测员收回。

- 五、检测结论

- 检测结束后5天内，对回弹或回弹-取芯检测结果不符合设计要求的部位，本中心检测员电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。

- 在回弹或回弹-取芯检测结束7个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

- 六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 1、检测一室主任：28589686

- 2、检测一室统计员：28589693

- 3、检测一室结构组：28589582

- 4、中心收发组（龙城）：28589511

- 5、中心收发组（吉华）：28589721

- 6、投诉电话：28589690