深圳市龙岗区

建设工程质量检测中心

饰面砖粘结强度检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

饰面砖粘结强度检测工作交底书

为了提高建设工程饰面砖粘结强度检测工作的质量和效率，我中心将本着公正、科学、高效、创新的质量方针服务于建筑市场。现就项目委托的饰面砖粘结强度检测作如下交底，请相关单位据此做好现场准备工作，并监督检查我们的检测与服务质量。

- 一、现场准备

- 提供待检测工程的建筑平面布置图及相关饰面砖施工资料，如基体材料、粘结材料、饰面砖品种牌号、尺寸规格及施工日期等。

- 建筑工程饰面砖粘结强度检测，一般在饰面砖粘贴龄期达到28天后进行。

- 检测现场提供220V电源并能方便地连接到检测部位。

- 布点：饰面砖粘结强度检测每组试件3块，同一组3件试块粘贴在同一面墙体上，间距0.5米以上。

- 断缝：按照标准块尺寸（40×40mm或45×95mm）用石材切割机断缝至相同尺寸，尽量在原有灰缝处切割，减少在饰面砖上的断缝条数。切割深度至基体表面以下1mm。为保证试样分离彻底，断缝形状为井字形。

- 粘贴：完成断缝操作后清理干净饰面砖试样表面，用AB胶把标准块粘贴在待检测饰面砖试样上，随温度变化，AB胶硬化时间一般在2~5分钟。粘贴上标准块以后，需按压标准块直到不会滑落为止。

- 其它特殊结构或部位的准备要求，由我方检测员通过电话、微信交底，必要时也可去现场交底。

- 检测人员收到检测委托单后当天与委托人联系检测，对现场具备检测条件的，委托方宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作。对于尚未办理委托的重大或应急工程，委托方可先向本中心提出申请，检测中心确认后检测人员与申请方联系进场检测，检测现场填写委托单（宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作），委托方应于项目检测完成前及时补办委托手续。

- 二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表与本中心检测员共同核实待检部位。

- 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测。

- 三、检测依据及要求

- 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110-2017

- 检测要求：

- 2.1施工前应对饰面砖样板粘结强度进行检验，每种类型应粘贴不小于1m2饰面砖样板，每个样板应各制取一组3个试样，取样间距不得小于500mm。

- 2.2应以每500㎡同类墙体饰面砖为一个检验批，不足500㎡应按为一个检验批，每批应取不少于一组3个试样，每连续三个楼层应至少取一组试样，取样宜均匀分布。

- 四、检测过程

- 检测过程中，请监理单位（或建设单位）、施工单位的代表见证检测全过程，见证内容有检测、服务、廉政等情况，如检测员吃拿卡要，请及时投诉。

- 所有检测仪器设备均经有资质的计量部门的校准并在校准合格的有效期内使用。检测数据为人工记录。见证各方可在现场查看检测数据。如有异议，请及时提出。

- 现场检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》，并由现场检测员收回。

- 五、检测结论

- 现场检测过程中，对饰面砖检测结果不符合标准要求的部位，本中心检测员现场电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。

- 在饰面砖检测结束5个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

- 六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 1、检测一室主任：28589686

- 2、检测一室统计员：28589693

- 3、检测一室结构组：28589582

- 4、中心收发组（龙城）：28589511

- 5、中心收发组（吉华）：28589721

- 6、投诉电话：28589690